RFID热敏行李条技术标准

（一）RFID行李条作为信息载体，记录存储需要的信息。

（二）RFID行李条要符合IATA1740C的标准。

（三）参数具体要求：

- 满足国家标准要求，在860MHZ—960MHZ性能表现良好。

- 满足《民用航空行李运输无线射频识别规范》（MH/T 1025-2009）要求。

- 识别距离：6m≤识别距离≤8m(微波暗室中, 860MHZ—960MHZ,读写器增益30db)

- 符合各家RFID设备打印机厂商的打印及识别写入要求。

（四）RFID行李条生产厂家及原材料纸张要求：

1. RFID行李条生产厂家须是中国绿色环境认证企业，并通过ISO各项认证。

2. 原材料生产厂家要求有FSC森林认证，原材料胶水符合环保要求。

3. 原材料纸张物理性指标：

| 项目 |  | 测试方法 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面纸（热敏纸与薄膜复合成） | 厚度 | ISO534 | 0.100±10% | mm |
|  | 克重 | ISO536 | 107±10% | g/㎡ |
| 底纸（白色格拉辛底纸） | 厚度 | ISO534 | 0.055±10% | mm |
|  | 克重 | ISO536 | 62±10% | g/㎡ |
| 胶水 | 最低贴标温度 | / | 7 | ℃ |
|  | 使用温度范围 | / | -50---90 | ℃ |
|  | 初始粘性 | FTM9 | 14.0或撕裂 | N/25mm |
|  | 24小时90°剥离粘性 | FTM2 | 8.0或撕裂 | N/25mm |

（五）产品规格

1．成品单张尺寸为：长539.75mm×宽54 mm

2．底纸尺寸: 长539.75 mm×宽54mm

3．面纸尺寸: 长533.75mm×宽51 mm

（六）产品外观图（另附上图纸清晰版）

A. 芯片中心位置距底纸左边121mm±0.5mm

B. 芯片中心位置距离底纸上边缘27mm±0.5mm

2. 成品收卷图

3. RFID行李条分层布局图

（七）INLAY性能要求

1.须提供3D芯片

2.电气性能特性

（八）工艺要求

1. 来料检验，DRY INLAY(干INLAY)良率控制，要求100%检查。

2. 每卷150张/卷，RFID打印机识别写入成功率≥99.8%。

（九）成品要求

1.外观要求

A． 图案、文字印刷清晰，不模糊，版面干净，没有白点、脏点、多余的条状和块状的油墨，单面套印走位≤0.3mm，正反面套印走位≤0.3mm。

B. 成品涂胶均匀，无溢胶。

C. 产品收卷方向一致、整齐

2.模切

A． 标签面刀为半透模切，要切透面纸，不能切伤（透）底纸，背面刀要切透底纸，不能切伤合成纸。

B． 印刷和模切走位 ≤0.3mm。

C． 分切原纸边不起毛，底纸边和标签走位≤0.3 mm，背面印刷和分切走位≤0.3 mm。

D． 模切收卷，票与票之间不可以搭接，不可以留有太宽的缝隙，缝隙宽应≤0.3 mm。

3. 尺寸及结构

产品模切位置及芯片放置位置需符合图纸要求（模切不能损伤天线），INLAY复合结构正确。

4. 产品性能检测

A. 标签灵敏度测试，要求一致性好。

B. 每卷良品率≥99.8%

（十）RFID行李条包装要求

1.筒芯

| 名 称 | 内径（mm) | 长度(mm) | 材质 | 每卷 | 每箱数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒芯 | 76.2 | 54 | 纸质筒芯 | 150张 | 8卷 |

2.筒芯挡板

| 名称 | 形状 | 中间连接部位（mm) | 材质 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒芯 挡板 | - | 100 | 瓦楞纸 | 上下 2片 |

3.内外层泡沫垫

| 名称 | 长*宽*厚（mm) | 材质 | 每卷用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外层泡沫垫 | 500*54*3 | 防静电泡沫 | 1片 |
| 内层泡沫垫 | 265*54*3 | 防静电泡沫 | 1片 |

4.外包装纸箱

| 名称 | 长*宽*高（mm) | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 纸箱 | 380*380*115 | 五层瓦楞纸 |

5.包装要求

| 1 | 出货方式 | - 卷状；2. 防静电包装 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 收卷数量 | 150张/卷 |
| 3 | 包装方式 | 8卷/箱 |