| Specification of Airland Executive Mattress (床垫工艺表）30cm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mattress Type （床垫类型） 2面3边 一面软一面硬 |  | 美式软垫设计 独立袋装弹簧床垫 |
| Quilting Panel 裥花层 | Ticking （面布） | 阻燃防螨防菌仿针织布（米黄色进口阻燃面料） |
|  | A side: quilting material （A面：裥花面料） | Top layer:（面层：10mm高纤维棉） |
|  |  | 2nd laye r:（第二层：20mm高纤维棉） |
|  |  | 3rd layer: （第三层：25mm厚超柔真空发泡海绵 密度：22 +/-1kg/m3 |
|  |  | 4rd layer: （第四层：12mm厚超柔真空发泡海绵 密度：22 +/-1kg/m3 |
|  |  | Bottom layer: （底层：无纺布 密度：18g/m2) |
|  | B side: quilting material (B面：裥花面料) | Top layer:: （顶层：14mm厚优质海绵 密度：20 +/-1kg/m3 |
|  |  | Bottom layer: （底层：无纺布 密度：18g/m2) |
| Border （边布） | Ticking （面布） | 阻燃防螨防菌仿针织布（米黄色进口阻燃面料） |
|  | Quilting Material （裥花面料） | 7mm thick foam （7mm 厚海绵 密度：20 +/-1kg/m3) |
|  | 无纺布 | 无纺布 密度：18g/m2) |
| 夹层 | Ticking （面布） | 阻燃防螨防菌仿针织布（米黄色进口阻燃面料） |
|  | Quilting Material （裥花面料） | 7mm thick foam （5mm 厚海绵 密度：20 +/-1kg/m3) |
|  | 无纺布 | 无纺布 密度：18g/m2) |
| Filling Material （垫料） | A side A面 | 1st layer: （第一层：7mm纤维棉毡 密度：400g/m2) |
|  |  | 2nd layer: （第二层：25mm厚优质海绵 密度：20+/-1kg/m3 |
|  | B side B面 | 1st layer: （第一层：7mm纤维棉毡 密度：400g/m2) |
| Ventilator （透气孔） |  | 2 ventilators on each length side（单边2个透气孔） |
| Closing Tape （边带） |  | 38mm wide damask tape edge（38mm 白色织锦边带） |
| Coil System （弹簧结构） | Coil Type （弹簧类型） | （独立袋装弹簧）Pocket spring system |
|  | Coil Wire Gauge （钢线口俓） | 2.0mm 2.0毫米 |
|  | Coil Height （弹簧高度） | 弹簧170mm，6.5圈，120*200cm床垫弹簧不得少于570个、180*200 cm床垫弹簧不得少于870个 |
| Border Wire （边框） | Wire Gauge （边框线口径） | 5.0mm 5.0毫米 |
| Packaging （双层包装） |  | Inner packing: PE polybag（内层PE袋包装） |
|  |  | Outer packing: water repellent kraft paper wrap(外层牛皮纸袋或加厚PE包装） |
| Label (商标) |  | 出厂检验合格证（必须印有出厂日期） |
|  |  | 月份季节标志 |
|  |  | 面标（含型号或logo） |
| Mattress Height（床垫高度） |  | 300 +/-10mm |

注：以上标准为最低标准，海绵厚度及密度、弹簧数量及圈数，高度等其他相关材料等均不得低于上述标准；以上超过2项材料或者标准低于或不符合或者将做无效处理。