## 附件3：

## 技术标准和要求

一、主要材料种类和品牌

1、实木：桃花芯、沙比利；

2、木皮：优质有影桃花芯天然木皮；厚度不小于0.6mm。

3、板材：E1级，皇冠、兔宝宝、大亚、福人中纤板；

4、油漆：大宝、华润、易涂宝；

5、玻璃：进口艺术玻璃；

6、布艺、皮艺部分见本篇第二条第8款的要求，由业主和采购人设计师确认。

7、五金：海蒂诗、海福乐；

8、不锈钢采用优质304不锈钢；

9、每种家具的具体要求见第六篇中的竞选报价明细表。

二、材料基本要求

1、木面层要求

纯天然木皮，立体感强，须进行防腐、防虫、耐潮、吸音、阻燃等改良性处理。

2、基层要求

2.1板材必须使用达到国家环保等级E1（甲醛释放量≤9mg/100g；内结合强度≥0.55MPa；静曲强度≥20Mpa）级以上的材料，符合国家有害物质限量标准。

2.2多层阻燃胶合板，环保要求E1级，含水率符合项目地区标准。实木含水率低于10%。通过强制性阻燃标准GB20286-2006B级；燃烧性能达到GB8624-2006B级，含水率符合项目地区标准。

2. 3夹板、密度板需贴皮封边使用，要求胶合良好、平顺、层次厚薄均匀。

3、实木外框架及内框架：

3.1实木内框架采用硬杂木（如桦木、楸木、榉木等）工艺为榫卯结构，胶水加固，榫卯无松动无断裂及螺杆加固；

3.2外框架用桃花芯实木。

3.3实木：材质坚硬刚性强，承托力达150KG，经蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫防白蚁处理，绿色环保；杀虫处理检测内容：蚍虫啉、箓氰菊脂含量检测。本次招标家具的木材平衡含水率为8％～12％。

4、粘合胶要求

木皮贴面采用的粘合胶采用E1级环保标准，需符合国家标准GB18583-2001《胶粘剂中有害物质限量》的要求，优质环保、粘合性能耐久。

5、油漆要求：

5.1要求采用聚酯漆油漆，油漆须CCC认证、环保型，采用一线品牌，符合国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求的聚酯漆系列。

5.2漆膜要求：等级和质量按国标GB/T4893.1-4893.8执行。采用底着色，至少经4次打磨、4次底漆、2次面漆，至少用六道涂装工艺完成。应保证产品光泽、平整、木纹清晰、环保对人体无害。整体产品或成套产品色泽应相似，分色处色线应整齐。不涂饰部位应保持清洁，内部应涂饰或作其它表面处理。涂层应平整光滑、清晰，漆膜实干后应无明显木孔沉陷。其它部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，漆膜实干后允许有细微木孔沉陷。涂层不得有皱皮，发粘和漏漆现象，无明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣，严禁脱皮、漏刷、斑迹；满足四星级酒店要求。

5.3钢琴漆需要做成UV漆,表面要有阻燃,防刮痕效果。

6、五金

6.1活动家具五金需要使用高品质的五金件，导轨均须为有自闭消声功能的导轨。如：自回弹带阻尼隐藏式导轨、合页为阻尼延迟铰链。

6.2不锈钢：国际304#。古铜不锈钢要做防指纹处理,不允许有生锈和锈斑等现象；镜面不锈钢必须表面平整、无划伤、划痕，亮面如镜；拉丝不锈钢表面平整、清晰，纹理如发丝；磨砂面不锈钢表面平整、纹理清晰，手感饱满；电镀不锈钢表面平整、满无划伤、划痕，亮面如镜；边角防锋利，手感顺滑，不割手；焊接位平顺、抛光到位，对角误差控制在2MM内；外表面视觉无波浪起伏，无变形、颜色一致；拼接留缝处必须线条顺直，缝口抛光到位，手感顺滑，缝内保持干净、易清洁。

7、艺术玻璃要求：

艺术玻璃的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷、抛光处理、耐污抗酸碱。

8、布艺、皮艺

8.1 高档优质纺织面料，经过防污、防霉、耐磨不起球、不褪色，防静电，抗撕裂强度经纬向均≥300kg，抗压强度经向16.5kg、纬向11.8kg，耐汗色牢度、耐洗色牢度在酸碱性条件下≤3-4，耐摩擦坚牢度：干≥3-4、湿≥4，耐光紧牢度≥4-5，起球≥3-5级，纱线抗滑移经向≤3-6mm、纬向≤3-6mm，符合设计要求。

8.2人造皮革：高档优质POLYURTHANE 面料，经过防污、防霉、防火处理，不褪色，不起泡。符合设计要求

8.3真皮：进口头层牛皮，皮质优良，光泽度好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，透气性强，厚度1.3-1.5mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5（干/湿）。符合设计要求

9、海绵：优质环保高弹力海绵，容重不低于30-40KG/M³ ,防火阻燃需达到GB8624-2006 B1级

10、其它用材：必须符合国家及有关行业相关标准。

三、家具符合的标准

按照国家和行业相关标准进行设计、制造、安装，具体参见下列技术标准：

1、 强制性标准

GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2001 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583-2001 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

2、 质量及技术标准

GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

GB/T 3326-1997 家具 桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327-1997 家具 柜类主要尺寸

GB/T 3328-1997 家具 床类主要尺寸

GB/T 16799-1997 家具用皮革

QB/T 1241-1991 家具五金 家具拉手安装尺寸

QB/T 2454-1999 家具五金 抽屉导轨要求和检验

GB/T 5296.6-2004 消费品使用说明

QB/T 1951.1-2000 木家具质量检验及质量评定

GB/T 4897-2003 《刨花板》

GB/T 11718-2009《中密度纤维板》

QB/T 2384-1998 木制写字桌

QB/T 2530-2001 木制柜

QB/T 1952.1-2003 软体家具 沙发

3、家具产品试验方法标准

GB/T10357.4---1989   家具力学性能试验   柜类稳定性

GB/T10357.5---1989   家具力学性能试验   柜类强度和耐久性

4、家具用化学涂层试验方法标准

GB/T1720---1979       漆膜附着力测定法

GB/T1721---1979       清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法

GB/T1722---1992       清漆、清油及稀释剂颜色测定法

GB/T1732---1993       漆膜耐冲击测定法

GB/T1735---1979       漆膜耐热性测定法

GB/T1743---1979        漆膜光泽测定法

GB/T1748---1979       腻子膜柔韧性测定法

GB/T1764---1979       漆膜厚度测定法

GB/T1766---1979       色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB/T1768---1979       漆膜耐磨性测定性

GB/T1769---1979       漆膜磨光性测定性

GB/T1770---1979       底漆、腻子磨打磨性测定性

GB/T4893.5---1985     家具表面漆膜厚度测定性

GB/T4893.6---1985     家具表面漆膜光泽测定性

GB/T4893.8---1985     家具表面漆膜耐磨性测定性

GB/T9271---1988       色漆和清漆   标准试板

GB/T9261---1988       色漆和清漆   色漆的目视比色

5、家用部分辅助材料及其试验方法标准

GB/T1931---1991        木材含水率测定方法

GB/T1936---1991        木材抗弯强度试验方法

GB/T9846.3---1988      胶合板   普通胶合板尺寸和公差技术条件

GB/T9846.4---1988      胶合板   普通胶合板通用技术条件

GB/T9846.5---1988      胶合板   普通胶合板外观分等技术条件

GB/T9846.6---1988      胶合板   普通胶合板检验规格

GB/T11718.1---1989     中密度纤维板    定义和分类

GB/T11718.2---1989     中密度纤维板    技术要求和检验规范

GB/T11718.3---1989     中密度纤维板    试件的制备

GB/T11718.4---1989     中密度纤维板    密度的测定

GB/T11718.5---1989     中密度纤维板    含水率的测定

GB/T11718.6---1989     中密度纤维板    吸水厚度膨胀率的测定

GB/T11718.9---1989     中密度纤维板    握螺钉力的测定

GB/T11718.10---1989    中密度纤维板    甲醇释放量的测定

四、成交后所有家具尺寸必须现场复核。